|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Толщина, мм | Высота волны, мм | Ширина, мм, общая/полезная | Цена, грн за кв. м | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Профнастил оцинкованный | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С10 | 0,4 | 10 | 1170/1100 | 123 |  |
| 2 | С44 | 0,4 | 44 | 1060/1000 | 135,6 |  |
| 3 | Лист гладкий | 0,4 | - | Ширина: 1250мм | 134,4 |  |
| 4 | С10 | 0,45 | 10 | 1170/1100 | 129,6 |  |
| 5 | С44 | 0,45 | 44 | 1060/1000 | 142,92 |  |
| 6 | Лист гладкий | 0,45 | - | Ширина: 1250мм | 141,6 |  |
| 7 | С10 | 0,6 | 10 | 1170/1100 | 178,56 |  |
| 8 | С44 | 0,6 | 44 | 1060/1000 | 197,28 |  |
| 9 | Лист гладкий | 0,6 | - | Ширина: 1250мм | 195,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Профанстил полимерный (цветной) | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С10 | 0,38 | 10 | 1170/1100 | 116,7 |  |
| 2 | С44 | 0,38 | 44 | 1060/1000 | 128,7 |  |
| 3 | Лист гладкий | 0,38 | - | Ширина: 1250мм | 127,5 |  |
| 4 | С10 | 0,4 | 10 | 1170/1100 | 123 |  |
| 5 | С44 | 0,4 | 44 | 1060/1000 | 135,6 |  |
| 6 | Лист гладкий | 0,4 | - | Ширина: 1250мм | 134,4 |  |
| 7 | С10 | 0,43 | 10 | 1170/1100 | 132,24 |  |
| 8 | С44 | 0,43 | 44 | 1060/1000 | 145,68 |  |
| 9 | Лист гладкий | 0,43 | - | Ширина: 1250мм | 144,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | размер | марка стали | цена | изготовитель |  |  |
| 1 | 2х1000-1250х2000-2500 | ст.3сп 08КП,S235 | 22120 | Ильича |  |  |
| 2 | 2,5-8,0х1000-1500х2000-6000 | ст.3сп 08КП,S235 | 22120 | Ильича |  |  |
| 3 | 2,5-8,0х1000-1500х2000-6000 | 09Г2С,14Г2,17Г1С | 23740 | Ильича |  |  |
| 4 | 4,0-8,0х1250-6000 | ст.рифленая ст.3 08КП | 26594 | Ильича |  |  |
| 5 | 6,0-50х1500-2700х6000-12000 | рядовая ст 3сп | 26150 | Ильича |  |  |
| 6 | 6,0-50х1500-2700х6000-12000 | S 355J2+N , S 355JR+N | 26250 | Ильича |  |  |
| 7 | 6,0-50х1500-2700х6000-12000 | ст.20-45 | 26250 | Ильича |  |  |
| 8 | 51-150х1500-2000х2000-6000 | ст.3сп | 27200 | Алчевск |  |  |
| 9 | 51-150х1500-2000х2000-6000 | 09Г2С | 27800 | Алчевск |  |  |
| 10 | 51-150х1500-2000х2000-6000 | ст.45 | 27800 | Алчевск |  |  |
| 11 | 4,5-8х1500х6000 | 09Г2С | 23740 | Ильича |  |  |
| 12 | 4,5-20х2000х6000 | 09Г2С | 23740 | Ильича |  |  |
| 13 | 21-32х2000х6000 | 09Г2С | 25685 | Ильича |  |  |
| 14 | 33-50х2000х6000 | 09Г2С | 25685 | Ильича |  |  |
| 15 | 51-100х2000х6000 | 09Г2С | 26825 | Азовсталь |  |  |
| 16 | 4,5-6х1250х6000 | ст.рифленая ст.3 | 26865 | Ильича |  |  |
| 17 | 8-50х2000х8000 | ст.3сп | 24065 | Азовсталь |  |  |
| 18 | 51-101х2000х6000 | ст.3сп | 25205 | Азовсталь |  |  |
| 19 | 101-180х2000х5000 | ст.3сп | 26015 | Азовсталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Лист (рулон) холоднокатаный ГОСТ 16523-97 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | размер | марка стали | цена | изготовитель |  |  |
| 1 | 0,5 | ст.08кп | 27215 | Ильича |  |  |
| 2 | 0,6 - 0,7 | ст.08кп | 26950 | Ильича |  |  |
| 3 | 0,8 - 1,0 | ст.08кп | 26830 | Ильича |  |  |
| 4 | 1,2-1,5 | ст.08кп | 26760 | Ильича |  |  |
| 5 | 2 | ст.08кп | 26650 | Ильича |  |  |
| 6 | 2,5-3,0 | ст.08кп | 26200 | Запорожсталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оцинковка | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | размер | марка стали | цена | изготовитель |  |  |
| 1 | 0,4 | ст.08пс | 28430 | Ильича |  |  |
| 2 | 0,45 | ст.08пс | 27700 | Ильича |  |  |
| 3 | 0,5х1000 | ст.08пс | 26900 | Ильича |  |  |
| 4 | 0,5х1250 | ст.08пс | 26900 | Ильича |  |  |
| 5 | 0,55х1000 | ст.08пс | 26780 | Ильича |  |  |
| 6 | 0,55х1250 | ст.08пс | 26780 | Ильича |  |  |
| 7 | 0,65-0,8 | ст.08пс | 26350 | Ильича |  |  |
| 8 | 0,9-2,0 | ст.08пс | 26000 | Ильича |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Лист горячекатаный некондиция | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,0 -8,0 | ст 0 | 24880 | ильича |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оцинковка некондиция | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,50 - 1,5 | ст08пс | 26770 | Ильича |  |  |