ГОСТ 8645-68*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
     
Сортамент 
     
Rectangular steel tubes. Range 

ОКП 13 1900, 13 4400, 
13 5100, 13 7300 
Дата введения с 01.01.69
до 01.01.92*
 ________
* Ограничение срока действия снято постановлением Госстрандарта СССР от 17.06.91 N 878 (ИУС № 9, 1991 год). Примечание юридического бюро "Кодекс".

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 апреля 1968 г.

ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1984 г.,  феврале 1987 г. (ИУС 8-84, 11-86).

ВЗАМЕН ГОСТ 8645-57

ВНЕСЕНО Изменение № 3, утвержденное постановлением Госстандарта СССР № 878 от 17.06.91, введенное в действие 1.01.92 и опубликованное в ИУС № 9-91.

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС № 9-91.

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.

2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

    
     
Размеры в мм 

 	

 	

Площадь сечения,	

Масса 1 м, 	
Момент инерции, см  	
Момент сопротивления, см  	

мм
	см 	кг 	

 	

1 	
0,443 	
0,348 	
0,065 	
0,126 	
0,131 	
0,167 	
15 	10 	1,5 	0,621 	0,488 	0,082 	0,160 	0,164 	0,214 	
  	  	2
	0,771 	0,605 	0,089 	0,179 	0,179 	0,239 	
  	  	
1 	
0,543 	
0,426 	
0,086 	
0,261 	
0,172 	
0,261 	
  	10 	1,5 	0,771 	0,605 	0,109 	0,344 	0,218 	0,344 	
  	  	2
	0,971 	0,762 	0,122 	0,398 	0,245 	0,398 	
20 	  	
1 	
0,643 	
0,505 	
0,224 	
0,352 	
0,298 	
0,352 	
  	15 	1,5 	0,921 	0,723 	0,297 	0,472 	0,397 	0,472 	
  	  	2 	1,17 	0,919 	0,350 	0,561 	0,466 	0,561 	
  	  	2,5
	1,39 	1,09 	0,383 	0,620 	0,510 	0,620 	
  	  	
1 	
0,643 	
0,505 	
0,106 	
0,465 	
0,212 	
0,372 	
  	10 	1,5 	0,921 	0,723 	0,137 	0,623 	0,237 	0,499 	
  	  	2 	0,17 	0,919 	0,155 	0,738 	0,310 	0,590 	
25 	  	2,5
	1,39 	1,09 	0,163 	0,813 	0,326 	0,650 	
  	  	
1 	
0,743 	
0,583 	
0,273 	
0,609 	
0,364 	
0,487 	
  	15 	1,5 	1,07 	0,841 	0,366 	0,831 	0,488 	0,665 	
  	  	2 	1,37 	1,08 	0,435 	1,003 	0,580 	0,803 	
  	  	2,5
	1,64 	1,29 	0,482 	1,130 	0,642 	0,904 	
  	  	
1 	
0,743 	
0,583 	
0,126 	
0,749 	
0,253 	
0,499 	
  	  	1,5 	1,07 	0,841 	0,164 	1,02 	0,328 	0,679 	
  	10 	2 	1,37 	1,08 	0,188 	1,22 	0,375 	0,816 	
  	  	2,5 	1,64 	1,29 	0,199 	1,37 	0,399 	0,915 	
  	  	3
	1,88
	1,48 	0,201 	1,46 	0,402 	0,977 	
  	  	
1 	
0,843 	
0,661 	
0,322 	
0,959 	
0,429 	
0,639 	
  	  	1,5 	1,22 	0,959 	0,435 	1,32 	0,580 	0,882 	
30 	15 	2 	1,57 	1,23 	0,520 	1,62 	0,693 	1,08 	
  	  	2,5 	1,89 	1,48 	0,580 	1,85 	0,774 	1,23 	
  	  	3
	2,18 	1,71 	0,619 	2,01 	0,825 	1,34 	
  	  	
1 	
0,943 	
0,740 	
0,623 	
1,17 	
0,623 	
0,780 	
  	20 	1,5 	1,37 	1,08 	0,858 	1,63 	0,858 	1,08 	
  	  	2 	1,77 	1,39 	1,05 	2,01 	1,05 	1,34 	
  	  	2,5 	2,14 	1,68 	1,20 	2,32 	1,20 	1,55 	
  	  	3
	2,48 	1,95 	1,31 	2,56 	1,31 	1,71 	
  	  	
1,5 	
1,37 	
1,08 	
0,503 	
1,97 	
0,671 	
1,12 	
  	  	2 	1,77 	1,39 	0,605 	2,43 	0,807 	1,39 	
  	15 	2,5 	2,14 	1,68 	0,680 	2,80 	0,906 	1,60 	
  	  	3 	2,48 	1,95 	0,730 	3,09 	0,972 	1,76 	
  	  	3,5
	2,80 	2,20 	0,757 	3,30 	1,01 	1,88 	
  	  	
1,5 	
1,52 	
1,19 	
0,987 	
2,39 	
0,987 	
1,36 	
  	  	2 	1,97 	1,55 	1,21 	2,97 	1,21 	1,70 	
35 	20 	2,5 	2,39 	1,88 	1,39 	3,46 	1,39 	1,98 	
  	  	3 	2,78 	2,19 	1,53 	3,86 	1,53 	2,20 	
  	  	3,5
	3,15 	2,47 	1,63 	4,17 	1,63 	2,38 	
  	  	
1,5 	
1,67 	
1,31 	
1,66 	
2,81 	
1,33 	
1,61 	
  	  	2 	2,17 	1,70 	2,06 	3,52 	1,65 	2,01 	
  	25 	2,5 	2,64 	2,07 	2,40 	4,12 	1,92 	2,35 	
  	  	3 	3,08 	2,42 	2,68 	4,63 	2,14 	2,64 	
  	  	3,5
	3,50 	2,75 	2,90 	5,04 	2,32 	2,88 	
  	  	
2 	
1,97 	
1,55 	
0,690 	
3,46 	
0,920 	
1,73 	
  	  	2,5 	2,39 	1,88 	0,778 	4,02 	1,04 	2,01 	
  	15 	3 	2,78 	2,19 	0,840 	4,47 	1,12 	2,23 	
  	  	3,5 	3,15 	2,47 	0,876 	4,82 	1,17 	2,41 	
  	  	4
	3,48 	2,73 	0,892 	5,07 	1,19 	2,53 	
  	  	
2 	
2,17 	
1,70 	
1,37 	
4,18 	
1,37 	
2,09 	
  	  	2,5 	2,64 	2,07 	1,58 	4,90 	1,58 	2,45 	
  	20 	3 	3,08 	2,42 	1,75 	5,50 	1,75 	2,75 	
  	  	3,5 	3,50 	2,75 	1,87 	5,99 	1,87 	2,99 	

40 	  	4
	3,88 	3,05 	1,96 	6,37 	1,96 	3,18 	
  	  	
2 	
2,37 	
1,86 	
2,33 	
4,90 	
1,86 	
2,45 	
  	  	2,5 	2,89 	2,27 	2,72 	5,78 	1,17 	2,89 	
  	25 	3 	3,38 	2,66 	3,04 	6,53 	2,43 	3,26 	
  	  	3,5 	3,85 	3,02 	3,30 	7,15 	2,64 	3,59 	
  	  	4
	4,28 	3,36 	3,51 	7,67 	2,81 	3,83 	
  	  	
2 	
2,57 	
2,02 	
3,58 	
5,63 	
2,39 	
2,81 	
  	  	2,5 	3,14 	2,47 	4,22 	6,66 	2,81 	3,33 	
  	30 	3 	3,68 	2,89 	4,76 	7,56 	3,17 	3,79 	
  	  	3,5 	4,20 	3,30 	5,22 	8,32 	3,48 	4,16 	
  	  	4
	4,68 	3,68 	5,59 	8,97 	3,79 	4,43 	
  	  	
2 	
2,25 	
1,77 	
1,44 	
4,74 	
1,44 	
2,26 	
  	  	2,5 	2,74 	2,15 	1,66 	5,56 	1,66 	2,65 	
  	20 	3 	3,20 	2,52 	1,84 	6,26 	1,84 	2,98 	
  	  	3,5 	3,64 	2,86 	1,97 	6,83 	1,97 	3,25 	
  	  	4
	4,04 	3,17 	2,06 	7,29 	2,06 	3,47 	
(42)	  	
2 	
2,65 	
2,08 	
3,74 	
6,34 	
2,49 	
3,02 	
  	  	2,5 	3,24 	2,54 	4,41 	7,52 	2,94 	3,58 	
  	30 	3 	3,80 	2,99 	4,98 	8,55 	3,32 	4,07 	
  	  	3,5 	4,34 	3,41 	5,46 	9,43 	3,64 	4,49 	
  	  	4
	4,84 	3,80 	5,87 	10,19 	3,91 	4,85 	
  	  	
2 	
2,37 	
1,86 	
1,54 	
5,66 	
1,54 	
2,52 	
  	  	2,5 	2,89 	2,27 	1,78 	6,67 	1,78 	2,96 	
  	20 	3 	3,38 	2,66 	1,97 	7,52 	1,97 	3,34 	
  	  	3,5 	3,85 	3,02 	2,11 	8,24 	2,11 	3,66 	

45 	  	4
	4,28 	3,36 	2,18 	8,82 	2,22 	3,92 	
  	  	
2 	
2,77 	
2,17 	
3,97 	
7,51 	
2,65 	
3,34 	
  	  	2,5 	3,39 	2,66 	4,69 	8,93 	3,13 	3,97 	
  	30 	3 	3,98 	3,13 	5,31 	10,17 	3,54 	4,52 	
  	  	3,5 	4,55 	3,57 	5,83 	11,26 	3,89 	5,00 	
  	  	4
	5,08 	3,99 	6,63 	12,19 	4,18 	5,42 	
  	  	
2 	
2,77 	
2,17 	
2,86 	
8,59 	
2,29 	
3,44 	
  	  	2,5 	3,39 	2,66 	3,35 	10,21 	2,68 	4,08 	
  	25 	3 	3,98 	3,13 	3,77 	11,63 	3,02 	4,65 	
  	  	3,5 	4,55 	3,57 	4,12 	12,87 	3,30 	5,15 	
  	  	4
	5,08 	3,99 	4,40 	13,93 	3,52 	5,57 	
  	  	
2 	
2,97 	
2,32 	
4,36 	
9,74 	
2,91 	
3,90 	
  	  	2,5 	3,64 	2,86 	5,16 	11,62 	3,44 	4,65 	
  	30 	3 	4,28 	3,36 	5,86 	13,29 	3,90 	5,32 	
  	  	3,5 	4,90 	3,85 	6,45 	14,77 	4,30 	5,91 	
50 	  	4
	5,48 	4,30 	6,96 	16,05 	4,64 	6,42 	
  	  	
2 	
3,17 	
2,49 	
6,24 	
10,90 	
3,57 	
4,36 	
  	  	2,5 	3,89 	3,09 	7,43 	13,03 	4,24 	5,21 	
  	35 	3 	4,58 	3,60 	8,47 	14,95 	4,84 	5,98 	
  	  	3,5 	5,25 	4,12 	9,40 	16,66 	5,37 	6,66 	
  	  	4
	5,88 	4,62 	10,20 	18,17 	5,83 	7,27 	
  	  	
2 	
3,37 	
2,65 	
8,52 	
12,05 	
4,28 	
4,82 	
  	  	2,5 	4,14 	3,25 	10,18 	14,44 	5,09 	5,78 	
  	40 	3 	4,88 	3,83 	11,67 	16,61 	5,84 	6,64 	
  	  	3,5 	5,60 	4,39 	13,00 	18,56 	6,50 	7,42 	
  	  	4
	6,28 	4,93 	14,18 	20,29 	7,09 	8,12 	
  	  	
2,5 	
3,89 	
3,05 	
3,99 	
16,34 	
3,19 	
5,45 	
  	  	3 	4,58 	3,60 	4,50 	18,73 	3,60 	6,24 	
  	25 	3,5 	5,25 	4,12 	4,93 	20,86 	3,95 	6,95 	
  	  	4 	5,88 	4,62 	5,29 	22,74 	4,23 	7,59 	
  	  	5
	7,07 	5,55 	5,80 	25,75 	4,64 	8,58 	
  	  	
2,5 	
4,14 	
3,25 	
6,11 	
18,41 	
4,07 	
6,13 	
60 	  	3 	4,88 	3,83 	6,96 	21,17 	4,64 	7,06 	
  	30 	3,5 	5,60 	4,39 	7,69 	23,66 	5,13 	7,89 	
  	  	4 	6,28 	4,93 	8,32 	25,88 	5,55 	8,63 	
  	  	5
	7,57 	5,94 	9,30 	29,54 	6,19 	9,85 	
  	  	
3 	
5,48 	
4,30 	
13,73 	
26,05 	
6,86 	
8,68 	
  	  	3,5 	6,30 	4,94 	15,34 	29,25 	7,67 	9,75 	
  	40 	4 	7,08 	5,56 	16,78 	32,16 	8,39 	10,72 	
  	  	5
	8,57 	6,73 	12,17 	37,12 	9,59 	12,37 	
  	  	
3 	
5,48 	
4,30 	
8,05 	
31,49 	
5,37 	
9,00 	
  	  	3,5 	6,30 	4,94 	8,92 	35,35 	5,95 	10,10 	
  	30 	4 	7,08 	5,56 	9,68 	38,84 	6,45 	11,10 	
  	  	5 	8,57 	6,73 	10,87 	44,78 	7,25 	12,79 	
  	  	6
	9,94 	7,80 	11,67 	49,39 	7,78 	14,11 	
  	  	
3 	
6,08 	
4,78 	
15,79 	
38,23 	
7,89 	
10,92 	
  	  	3,5 	7,00 	5,49 	17,68 	43,10 	8,84 	12,31 	
70 	40 	4 	7,88 	6,19 	19,38 	47,56 	9,69 	13,59 	
  	  	5 	9,57 	7,51 	22,25 	55,36 	11,13 	15,82 	
  	  	6
	11,14 	8,75 	24,47 	61,71 	12,23 	17,63 	
  	  	
3 	
6,68 	
5,25 	
26,56 	
44,97 	
10,63 	
12,85 	
  	  	3,5 	7,70 	6,04 	29,93 	50,84 	11,97 	14,53 	
  	50 	4 	8,68 	6,82 	33,02 	56,29 	13,21 	16,08 	
  	  	5 	10,57 	8,30 	38,42 	65,94 	15,37 	18,84 	
  	  	6
	12,34 	9,69 	42,83 	74,03 	17,13 	21,15 	
  	  	
3 	
6,68 	
5,25 	
17,84 	
53,46 	
8,92 	
13,36 	
  	  	3,5 	7,70 	6,04 	20,02 	60,44 	10,01 	15,11 	
  	40 	4 	8,68 	6,82 	21,98 	66,91 	10,99 	16,73 	
  	  	5 	10,57 	8,30 	25,34 	78,38 	12,67 	19,60 	
  	  	6 	12,34 	9,69 	27,97 	87,97 	13,99 	21,99 	
  	  	7
	14,00 	10,99 	29,94 	95,77 	14,97 	23,94 	
80 	  	
3 	
7,28 	
5,72 	
29,88 	
62,35 	
11,95 	
15,59 	
  	50 	3,5 	8,40 	6,59 	33,72 	70,69 	13,49 	17,67 	
  	  	4
	9,48 	7,44 	37,26 	78,48 	14,91 	19,62 	
  	  	
3,5 	
9,10 	
7,14 	
51,63 	
80,94 	
17,21 	
20,23 	
  	  	4 	10,28 	8,07 	57,29 	90,04 	19,10 	22,51 	
  	60 	5 	12,57 	9,87 	67,46 	106,55 	22,49 	26,64 	
  	  	6 	14,74 	11,57 	76,16 	120,90 	25,39 	30,22 	
  	  	7
	16,80 	13,19 	83,48 	133,19 	27,83 	33,30 	
  	  	
3,5 	
8,40 	
6,59 	
22,36 	
81,64 	
11,18 	
18,14 	
  	  	4 	9,48 	7,44 	24,59 	90,61 	12,29 	20,13 	
  	40 	5 	11,57 	9,08 	28,42 	106,7 	14,21 	23,71 	
  	  	6 	13,54 	10,63 	31,48 	120,4 	15,74 	26,75 	
90 	  	7
	15,40 	12,09 	33,81 	13,85 	16,91 	29,30 	
  	  	
4 	
11,08 	
8,70 	
63,57 	
120,2 	
21,19 	
26,71 	
  	60 	5 	13,57 	10,65 	75,04 	142,8 	25,01 	31,75 	
  	  	6 	15,94 	12,51 	84,94 	162,8 	28,31 	36,18 	
  	  	7
	18,20 	14,29 	93,37 	180,2 	31,12 	40,04 	
  	  	
4 	
10,28 	
8,07 	
27,20 	
119,0 	
13,59 	
23,81 	
  	40 	5 	12,57 	9,87 	31,50 	140,7 	15,75 	28,16 	
  	  	6 	14,74 	11,57 	34,98 	159,6 	17,49 	31,92 	
  	  	7
	16,80 	13,19 	37,68 	175,6 	18,84 	35,12 	
  	  	
4 	
11,08 	
8,70 	
45,75 	
137,5 	
18,30 	
27,50 	
100 	50 	5 	13,57 	10,65 	53,67 	163,4 	21,47 	32,67 	
  	  	6 	15,94 	12,51 	60,37 	186,1 	24,15 	37,23 	
  	  	7
	18,20 	14,29 	65,92 	205,9 	26,37 	41,19 	
  	  	
4 	
12,68 	
9,96 	
99,90 	
174,4 	
28,54 	
34,87 	
  	70 	5 	15,57 	12,22 	118,8 	208,5 	33,96 	41,71 	
  	  	6 	18,34 	14,40 	135,6 	239,2 	38,76 	47,85 	
  	  	7
	21,00 	16,48 	150,5 	266,6 	42,97 	53,32 	
  	  	
4 	
11,08 	
8,70 	
29,79 	
152,6 	
14,89 	
27,75 	
  	40 	5 	13,57 	10,65 	34,59 	181,2 	17,29 	32,94 	
  	  	6 	15,94 	12,51 	38,48 	206,4 	19,24 	37,49 	
  	  	7
	18,20 	14,29 	41,55 	227,8 	20,77 	41,42 	
  	  	
4 	
11,88 	
9,33 	
49,99 	
175,1 	
20,00 	
31,84 	
  	  	5 	14,57 	11,44 	58,75 	208,7 	23,50 	37,95 	
110 	50 	6 	17,14 	13,46 	66,21 	238,6 	26,48 	43,39 	
  	  	7
	19,60 	15,38 	72,45 	265,0 	28,98 	48,18 	
  	  	
4 	
12,68 	
9,96 	
76,14 	
197,6 	
25,38 	
35,92 	
  	  	5 	15,57 	12,22 	90,21 	236,3 	30,07 	42,97 	
  	60 	6 	18,34 	14,40 	102,5 	271,1 	34,17 	49,30 	
  	  	7
	21,00 	16,48 	113,14 	302,1 	37,71 	54,94 	
  	  	
5 	
14,57 	
11,44 	
37,67 	
228,3 	
18,84 	
38,05 	
  	  	6 	17,14 	13,46 	42,00 	260,7 	20,99 	43,45 	
  	40 	7 	19,60 	15,38 	45,42 	289,0 	22,71 	48,18 	
  	  	8
	21,94 	17,22 	48,03 	313,5 	24,02 	52,25 	
120 	  	
5 	
16,57 	
13,00 	
97,79 	
294,5 	
32,60 	
49,08 	
  	  	6 	19,54 	15,34 	111,2 	338,7 	37,10 	56,46 	
  	60 	7 	22,40 	17,58 	123,0 	378,5 	41,01 	63,09 	
  	  	8
	25,14 	19,73 	133,1 	414,0 	44,37 	69,00 	
  	  	
5 	
18,57 	
14,58 	
191,0 	
360,6 	
47,76 	
60,11 	
  	80 	6 	21,94 	17,22 	219,7 	416,8 	54,92 	69,47 	
  	  	7 	25,20 	19,78 	245,4 	468,0 	61,36 	78,01 	
  	  	8
	28,34 	22,25 	268,4 	514,5 	67,11 	85,76 	
  	  	
5 	
18,57 	
14,58 	
112,9 	
436,2 	
37,65 	
62,31 	
  	  	6 	21,94 	17,22 	128,8 	503,9 	42,95 	71,99 	
  	60 	7 	25,20 	19,78 	142,8 	565,6 	47,60 	80,80 	
  	  	8
	28,34 	22,25 	154,9 	621,5 	51,64 	88,78 	
140 	  	
5 	
20,57 	
16,15 	
219,2 	
527,3 	
54,80 	
75,33 	
  	  	6 	24,34 	19,11 	252,6 	611,7 	63,15 	87,39 	
  	80 	7 	28,00 	21,98 	282,8 	689,6 	70,71 	98,51 	
  	  	8
	31,54 	24,76 	310,1 	761,1 	77,53 	108,7 	
  	  	
6 	
29,14 	
22,88 	
650,9 	
827,3 	
108,5 	
118,2 	
  	  	7 	33,60 	26,37 	736,5 	937,4 	122,7 	133,9 	
  	120 	8 	37,94 	29,78 	816,1 	1040 	136,0 	148,6 	
  	  	9
	42,17 	33,10 	889,9 	1135 	148,3 	162,3 	
  	  	
6 	
25,54 	
20,05 	
269,1 	
727,1 	
67,27 	
96,95 	
  	  	7 	29,40 	23,08 	301,6 	821,0 	75,39 	109,5 	
  	80 	8 	33,14 	26,01 	303,9 	907,6 	82,73 	121,0 	
  	  	9 	36,77 	28,86 	357,2 	987,1 	89,32 	131,6 	

150 	  	10 	40,28
	31,62 	380,7 	1060 	95,18 	141,3 	
  	  	
6 	
27,94 	
21,93 	
451,6 	
851,6 	
90,32 	
131,5 	
  	  	7 	32,20 	25,28 	509,2 	964,2 	101,8 	128,6 	
  	100 	8 	36,34 	28,53 	562,3 	1069 	112,5 	142,5 	
  	  	9 	40,37 	31,69 	611,0 	1166 	122,2 	155,5 	
  	  	10
	44,28 	34,76 	655,4 	1256 	131,1 	167,5 	
  	  	
7 	
33,60 	
26,37 	
357,7 	
1306 	
89,42 	
145,1 	
  	  	8 	37,94 	29,78 	393,4 	1449 	98,35 	161,1 	
  	80 	9 	42,17 	33,10 	425,7 	1583 	106,4 	175,9 	
  	  	10 	46,28 	36,33 	454,7 	1707 	113,7 	189,7 	
  	  	12 	54,17 	42,52 	503,6 	1926 	125,9 	214,0 	
180 	  	
8 	
41,14 	
32,29 	
664,1 	
1686 	
132,8 	
187,4 	
  	100 	9 	45,77 	35,93 	723,1 	1846 	144,6 	205,2 	
  	  	10 	50,28 	39,47 	777,4 	1996 	155,5 	221,8 	
  	  	12 	58,97 	46,29 	872,3 	2265 	174,5 	251,7 	
  	  	
8 	
49,14 	
38,57 	
1714 	
2279 	
228,7 	
253,2 	
  	150 	9 	54,77 	42,99 	1883 	2505 	251,1 	278,3 	
  	  	10 	60,28 	47,32 	2041 	2720 	272,2 	302,2 	
  	  	12
	70,97 	55,71 	2331 	3114 	310,8 	346,0 	

Трубы специальных размеров
	
28
	25 	1,5 	1,46 	1,15 	1,37 	1,64 	1,10 	1,2 	
28
	25 	2 	1,89 	1,49 	1,69 	2,03 	1,35 	1,45 	
28
	25 	2,5 	2,29 	1,80 	1,96 	2,35 	1,56 	1,68 	
40
	25 	1,5 	1,82 	1,43 	1,87 	3,90 	1,49 	1,95 	
40
	28 	l,5 	1,91 	1,50 	2,43 	4,23 	1,73 	2,11 	
40
	28 	2,0 	2,49 	1,95 	3,04 	5,34 	2,17 	2,67 	
40
	28 	2,5 	3,04 	2,39 	3,57 	6,31 	2,55 	3,15 	
70
	50 	7 	14,0 	10,99 	46,33 	80,65 	18,53 	23,04 	
90
	50 	3 	7,88 	6,19 	33,20 	83,38 	13,28 	18,53 	
140
	60 	3 	11,48 	9,02 	74,83 	281,8 	24,94 	40,26 	
150
	60 	7 	26,60 	20,88 	152,7 	677,7 	50,90 	90,36 	
160
	130 	8 	42,74 	33,55 	1107 	1533 	170,3 	191,6 	
180
	145 	20 	107,13 	84,10 	2891 	4131 	398,9 	459,0 	
190
	120 	12 	66,17 	51,94 	1429 	2987 	238,2 	314,5 	
196
	170 	18 	113,24 	88,99 	4443 	5594 	522,8 	570,8 	
200
	120 	8 	47,54 	37,32 	1117 	2495 	186,3 	249,5 	
230
	100 	8 	49,14 	38,57 	833,8 	3138 	166,8 	272,8 	

Примечания:

1. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см.

2. Статические характеристики труб рассчитаны для = 1,5.

3. Размеры труб, взятые в скобки, нерекомендуемые. 

4. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Примеры условных обозначений

Трубы наружными размерами А = 40 мм, В = 25 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86:

       40 х 25 х 3 х 1250 кр ГОСТ 8645-68
Труба --------------------------------------------------
В 10 ГОСТ 13663-86

То же, мерной длиной 6000 мм:

          40 х 25 х 3 х 6000 ГОСТ 8645-68
Труба ---------------------------------------------
В 10 ГОСТ 13663-86 

То же, немерной длины:

           40 х 25 х 3 ГОСТ 8645-68
Труба -------------------------------------
         В 10 ГОСТ 13663-86 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1987 

Юридическим бюро "Кодекс"
в текст документа внесено Изменение № 3, 
утвержденное постановлением Госстандарта СССР 
№ 878 от 17.06.91