ГОСТ 8732-78

(СТ СЭВ 1481-78)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР    

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ 
     
Сортамент 
     
Seamless hot-deformed steel pipes.     
Range of sizes 

Срок действия с 01.0.11979
до 01.01.1994

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ 

А.А.Шевченко, д-р техн. наук; В.П.Сокуренко, канд. техн. наук; В.Н.Ровенский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 № 757

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8732-70

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1481-78

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые даны ссылки 	Номер пункта 	
ГОСТ 8731-87
	10 	
ГОСТ 9567-75
	6 	

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., сентябре 1988 г. (ИУС 5-82, 1-89)

7. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.88 № 3367       

1. Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1 

Наружный диаметр, мм 	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 	
  	2,5 	2,6*	2,8 	3 	3,2*	3,5 	4 	4,5 	5 	5,5 	6 	(6,5)	7 	(7,5)	8 	
20*	1,08 	1,12 	1,19 	1,26 	1,33 	1,42 	1,58 	-	-	-	-	-	-	-	-	
21,3*	1,16 	1,20 	1,22 	1,35 	1,43 	1,54 	1,71 	-	-	-	-	-	-	-	-	
22*	1,20 	1,24 	1,33 	1,41 	1,48 	1,60 	1,78 	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 	1,39 	1,44 	1,53 	1,63 	1,72 	1,86 	2,07 	2,28 	2,47 	2,65 	2,81 	2,97 	3,11 	3,24 	3,35 	
26,9*	1,50 	1,56 	1,66 	1,77 	1,87 	2,02 	2,26 	2,49 	2,70 	2,90 	3,09 	3,27 	3,43 	3,59 	3,83 	
28 	1,57 	1,63 	1,74 	1,85 	1,96 	2,11 	2,37 	2,62 	2,84 	3,05 	3,26 	3,45 	3,63 	3,79 	3,95 	
30*	1,70 	1,76 	1,88 	2,00 	2,12 	2,29 	2,57 	2,83 	3,08 	3,32 	3,55 	3,77 	3,97 	4,16 	4,34 	
31,8*	1,81 	1,86 	2,00 	2,13 	2,26 	2,44 	2,74 	3,03 	3,30 	3,57 	3,82 	4,05 	4,28 	4,49 	4,69 	
32 	1,82 	1,88 	2,02 	2,15 	2,27 	2,46 	2,76 	3,05 	3,33 	3,59 	3,85 	4,09 	4,32 	4,53 	4,74 	
33,7*	1,92 	1,99 	2,13 	2,27 	2,41 	2,61 	2,93 	3,24 	3,54 	3,82 	4,10 	4,36 	4,61 	4,84 	5,07 	
35*	2,00 	2,08 	2,22 	2,37 	2,51 	2,72 	3,06 	3,39 	3,70 	4,00 	4,29 	4,57 	4,83 	5,09 	5,33 	
38 	2,19 	2,27 	2,43 	2,59 	2,75 	2,98 	3,35 	3,72 	4,07 	4,41 	4,74 	5,05 	5,35 	5,64 	5,92 	
40*	2,31 	2,40 	2,57 	2,74 	2,90 	3,15 	3,55 	3,94 	4,32 	4,68 	5,03 	5,37 	5,70 	6,01 	6,31 	
42 	2,44 	2,53 	2,71 	2,89 	3,06 	3,32 	3,75 	4,16 	4,56 	4,95 	5,33 	5,69 	6,04 	6,38 	6,71 	
42,4*	2,46 	2,55 	2,73 	2,91 	3,09 	3,36 	3,79 	4,20 	4,61 	5,00 	5,38 	5,75 	6,11 	6,45 	6,79 	
44,5*	2,59 	2,69 	2,88 	3,07 	3,26 	3,54 	4,00 	4,44 	4,87 	5,29 	5,70 	6,09 	6,47 	6,84 	7,20 	
45 	2,62 	2,72 	2,91 	3,11 	3,30 	3,58 	4,04 	4,49 	4,93 	5,36 	5,77 	6,17 	6,56 	6,94 	7,30 	
48,3*	2,82 	2,93 	3,14 	3,35 	3,56 	3,87 	4,37 	4,86 	5,34 	5,80 	6,26 	6,70 	7,13 	7,54 	7,95 	
50 	2,93 	3,04 	3,26 	3,48 	3,69 	4,01 	4,54 	5,05 	5,55 	6,04 	6,51 	6,97 	7,42 	7,86 	8,29 	
51*	-	-	-	3,55 	3,77 	4,10 	4,64 	5,16 	5,67 	6,17 	6,66 	7,13 	7,60 	8,04 	8,48 	
54 	-	-	-	3,77 	4,01 	4,36 	4,93 	5,49 	6,04 	6,58 	7,10 	7,61 	8,11 	8,60 	9,08 	
57 	-	-	-	4,00 	4,25 	4,62 	5,23 	5,83 	6,41 	6,99 	7,55 	8,10 	8,63 	9,16 	9,67 	
60*	-	-	-	4,22 	4,48 	4,88 	5,52 	6,16 	6,78 	7,39 	7,99 	8,58 	9,15 	9,71 	10,26 	
60,3*	-	-	-	4,24 	4,50 	4,90 	5,55 	6,19 	6,82 	7,43 	8,03 	8,62 	9,20 	9,76 	10,32 	
63,5 	-	-	-	4,48 	4,76 	5,18 	5,87 	6,55 	7,21 	7,87 	8,51 	9,14 	9,75 	10,36 	10,95 	
68 	-	-	-	4,81 	5,11 	5,57 	6,31 	7,05 	7,77 	8,48 	9,17 	9,86 	10,53 	11,19 	11,84 	
70 	-	-	-	4,96 	5,27 	5,74 	6,51 	7,27 	8,02 	8,75 	9,47 	10,18 	10,88 	11,56 	12,23 	
73 	-	-	-	5,18 	5,51 	6,00 	6,81 	7,60 	8,39 	9,16 	9,91 	10,66 	11,39 	12,12 	12,82 	
76 	-	-	-	5,40 	5,74 	6,26 	7,10 	7,94 	8,76 	9,56 	10,36 	11,14 	11,91 	12,67 	13,42 	
82,5*	-	-	-	-	-	6,82 	7,74 	8,66 	9,56 	10,44 	11,32 	12,18 	13,03 	13,87 	14,70 	
83 	-	-	-	-	-	6,86 	7,79 	8,71 	9,62 	10,51 	11,39 	12,26 	13,12 	13,96 	14,80 	
89 	-	-	-	-	-	7,38 	8,39 	9,38 	10,36 	11,33 	12,28 	13,23 	14,16 	15,07 	15,98 	
95 	-	-	-	-	-	7,90 	8,98 	10,04 	11,10 	12,14 	13,17 	14,19 	15,19 	16,18 	17,16 	
102 	-	-	-	-	-	8,50 	9,67 	10,82 	11,96 	13,09 	14,21 	15,31 	16,40 	17,48 	18,55 	
104*	-	-	-	-	-	-	9,86 	11,04 	12,21 	13,36 	14,50 	15,63 	16,74 	17,85 	18,94 	
108 	-	-	-	-	-	-	10,26 	11,49 	12,70 	13,90 	15,09 	16,27 	17,44 	18,59 	19,73 	
114 	-	-	-	-	-	-	10,85 	12,15 	13,44 	14,72 	15,98 	17,23 	18,47 	19,70 	20,91 	
121 	-	-	-	-	-	-	11,54 	12,93 	14,30 	15,67 	17,02 	18,35 	19,68 	20,99 	22,29 	
127 	-	-	-	-	-	-	12,13 	13,60 	15,04 	16,48 	17,90 	19,32 	20,72 	22,10 	23,48 	
133 	-	-	-	-	-	-	12,73 	14,26 	15,78 	17,29 	18,79 	20,28 	21,75 	23,21 	24,66 	
140 	-	-	-	-	-	-	-	15,04 	16,65 	18,24 	19,83 	21,40 	22,96 	24,51 	26,04 	
146 	-	-	-	-	-	-	-	15,70 	17,39 	19,06 	20,72 	22,36 	24,00 	25,62 	27,23 	
152 	-	-	-	-	-	-	-	16,37 	18,13 	19,87 	21,60 	23,32 	25,03 	26,73 	28,41 	
159 	-	-	-	-	-	-	-	17,15 	18,99 	20,82 	22,64 	24,45 	26,24 	28,02 	29,79 	
165*	-	-	-	-	-	-	-	-	19,73 	21,63 	23,53 	25,41 	27,28 	29,13 	30,97 	
168 	-	-	-	-	-	-	-	-	20,10 	22,04 	23,97 	25,89 	27,79 	29,69 	31,57 	
178*	-	-	-	-	-	-	-	-	21,33 	23,40 	25,45 	27,49 	29,52 	31,53 	33,54 	
180 	-	-	-	-	-	-	-	-	21,58 	23,67 	25,75 	27,81 	29,87 	31,91 	33,93 	
194 	-	-	-	-	-	-	-	-	23,31 	25,57 	27,82 	30,06 	32,28 	34,50 	36,70 	
203 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,15 	31,50 	33,84 	36,16 	38,47 	
219 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,52 	34,06 	36,60 	39,12 	41,63 	
245 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,23 	41,09 	43,93 	46,76 	
273 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,72 	45,92 	49,11 	52,28 	
299 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,92 	57,41 	
324*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,54 	62,34 	
325 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,73 	62,54 	
351 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,67 	
356*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,66 	
377 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
402 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
406*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
426 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
457*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(465)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
508*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

     
Продолжение табл. 1 

Наружный диаметр, мм 	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 	
  	(8,5)	9 	(9,5)	10 	11 	12 	(13)	14 	(15)	16 	17 	18 	
20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26,9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33,7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 	7,02 	7,32 	7,61 	7,89 	-	-	-	-	-	-	-	-	
42,4*	7,10 	7,41 	7,71 	7,99 	-	-	-	-	-	-	-	-	
44,5*	7,54 	7,88 	8,20 	8,51 	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 	7,65 	7,99 	8,32 	8,63 	-	-	-	-	-	-	-	-	
48,3*	8,34 	8,72 	9,09 	9,44 	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 	8,70 	9,11 	9,49 	9,87 	-	-	-	-	-	-	-	-	
51*	8,91 	9,32 	9,72 	10,11 	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 	9,54 	9,99 	10,43 	10,85 	11,67 	-	-	-	-	-	-	-	
57 	10,17 	10,65 	11,13 	11,59 	12,48 	13,32 	14,11 	-	-	-	-	-	
60*	10,80 	11,32 	11,83 	12,33 	13,29 	14,21 	15,07 	15,88 	-	-	-	-	
60,3*	10,86 	11,38 	11,90 	12,40 	13,37 	14,29 	15,16 	15,98 	-	-	-	-	
63,5 	11,53 	12,10 	12,65 	13,19 	14,24 	15,24 	16,19 	17,09 	  	  	  	  	
68 	12,47 	13,10 	13,71 	14,30 	15,46 	16,57 	17,63 	18,64 	19,61 	20,52 	-	-	
70 	12,89 	13,54 	14,17 	14,80 	16,01 	17,16 	18,27 	19,33 	20,35 	21,31 	-	-	
73 	13,52 	14,21 	14,88 	15,54 	16,82 	18,05 	19,24 	20,37 	21,46 	22,49 	23,48 	24,42 	
76 	14,15 	14,87 	15,58 	16,28 	17,63 	18,94 	20,20 	21,41 	22,57 	23,68 	24,74 	25,75 	
82,5*	15,51 	16,31 	17,10 	17,88 	19,40 	20,86 	22,28 	23,65 	24,97 	26,24 	27,46 	28,63 	
83 	15,62 	16,43 	17,22 	18,00 	19,53 	21,01 	22,44 	23,82 	25,16 	26,44 	27,67 	28,85 	
89 	16,88 	17,76 	18,63 	19,48 	21,16 	22,70 	24,37 	25,90 	27,37 	28,81 	30,19 	31,52 	
95 	18,13 	19,09 	20,03 	20,96 	22,79 	24,56 	26,29 	27,97 	29,59 	31,17 	32,70 	34,18 	
102 	19,60 	20,64 	21,67 	22,69 	24,69 	26,63 	28,53 	30,38 	32,18 	33,93 	35,64 	37,29 	
104*	20,02 	21,09 	22,14 	23,18 	25,23 	27,23 	29,17 	31,07 	32,92 	34,72 	36,47 	38,18 	
108 	20,86 	21,97 	23,08 	24,17 	26,31 	28,41 	30,46 	32,46 	34,40 	36,30 	38,15 	39,95 	
114 	22,12 	23,31 	24,48 	25,65 	27,94 	30,19 	32,38 	34,53 	36,62 	38,67 	40,67 	42,62 	
121 	23,58 	24,86 	26,12 	27,37 	29,84 	32,26 	34,62 	36,94 	39,21 	41,63 	43,60 	45,72 	
127 	24,84 	26,19 	27,53 	28,85 	31,47 	34,03 	36,55 	39,01 	41,43 	43,80 	46,12 	48,39 	
133 	26,10 	27,52 	28,93 	30,33 	33,10 	35,81 	38,47 	41,09 	43,65 	46,17 	48,63 	51,05 	
140 	27,57 	29,08 	30,57 	32,06 	35,00 	37,88 	40,72 	43,50 	46,24 	48,93 	51,57 	54,16 	
146 	28,82 	30,41 	31,98 	33,54 	36,62 	39,66 	42,64 	45,57 	48,46 	51,30 	54,08 	56,82 	
152 	30,08 	31,74 	33,39 	35,02 	38,25 	41,43 	44,56 	47,65 	50,68 	53,66 	56,60 	59,48 	
159 	31,55 	33,29 	35,03 	36,75 	40,15 	43,50 	46,81 	50,06 	53,27 	56,43 	59,53 	62,59 	
165*	32,80 	34,62 	36,43 	38,22 	41,78 	45,29 	48,73 	52,19 	55,49 	58,79 	62,04 	65,25 	
168 	33,44 	35,29 	37,13 	38,97 	42,59 	46,17 	49,69 	53,17 	56,60 	59,98 	63,31 	66,59 	
178*	35,53 	37,51 	39,47 	41,43 	45,30 	49,13 	52,90 	56,62 	60,30 	63,92 	67,49 	71,02 	
180 	35,95 	37,95 	39,95 	41,93 	45,85 	49,72 	53,54 	57,31 	61,04 	64,71 	68,34 	71,91 	
194 	38,89 	41,06 	43,23 	45,38 	49,64 	53,86 	58,03 	62,15 	66,22 	70,24 	74,21 	78,13 	
203 	40,77 	43,06 	45,33 	47,60 	52,09 	56,52 	60,91 	65,25 	69,55 	73,79 	77,98 	82,12 	
219 	44,13 	46,61 	49,08 	51,54 	56,43 	61,26 	66,04 	70,78 	75,46 	80,10 	84,69 	89,23 	
245 	49,58 	52,38 	55,17 	57,95 	63,48 	68,95 	74,38 	79,76 	85,08 	90,36 	95,59 	100,77 	
273 	55,45 	58,60 	61,73 	64,86 	71,07 	77,24 	83,36 	89,42 	95,44 	101,41 	107,33 	113,20 	
299 	60,90 	64,37 	67,83 	71,27 	78,13 	84,93 	91,69 	98,40 	105,06 	111,67 	118,23 	124,74 	
324*	66,13 	69,91 	73,68 	77,44 	84,91 	92,33 	99,71 	107,03 	114,31 	121,53 	128,70 	135,83 	
325 	66,35 	70,14 	73,92 	77,68 	85,18 	92,63 	100,03 	107,38 	114,68 	121,93 	129,13 	136,28 	
351 	71,80 	75,91 	80,01 	84,10 	92,23 	100,32 	108,36 	116,35 	124,29 	132,19 	140,03 	147,82 	
356*	-	77,02 	81,17 	85,33 	93,59 	101,80 	109,97 	118,08 	126,14 	134,16 	142,11 	150,04 	
377 	-	81,68 	86,10 	90,51 	99,29 	108,02 	116,70 	125,33 	133,91 	142,45 	150,93 	159,36 	
402 	-	87,23 	91,96 	96,67 	106,07 	115,42 	124,71 	133,96 	143,16 	152,31 	161,41 	170,46 	
406*	-	88,11 	92,89 	97,66 	107,15 	116,60 	126,00 	135,34 	144,64 	153,89 	163,08 	172,24 	
426 	-	92,56 	97,58 	102,59 	112,58 	122,52 	132,41 	142,25 	152,04 	161,78 	171,47 	181,11 	
450 	-	97,88 	103,20 	108,51 	119,09 	129,62 	140,10 	150,53 	160,92 	171,25 	181,53 	191,77 	
457*	-	99,43 	104,83 	110,24 	120,99 	131,69 	142,35 	152,94 	163,51 	174,00 	184,46 	194,86 	
(465)	-	101,21 	106,72 	112,72 	123,16 	134,06 	144,91 	155,71 	166,46 	-	-	-	
480 	-	104,54 	110,23 	115,91 	127,23 	138,50 	149,72 	160,89 	172,01 	-	-	-	
500 	-	108,98 	114,92 	120,84 	132,65 	144,42 	156,13 	167,80 	179,41 	-	-	-	
508*	-	110,75 	116,78 	122,81 	134,82 	146,77 	158,69 	170,55 	182,36 	194,12 	205,84 	217,50 	
530 	-	115,64 	121,95 	128,24 	140,79 	153,30 	165,75 	178,16 	190,51 	-	-	-	
(550)	-	120,08 	126,63 	133,17 	146,22 	159,22 	172,16 	185,06 	197,91 	-	-	-	

     
Продолжение табл. 1 

Наружный диаметр, мм 	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 	
  	(19)	20 	22 	(24)	25 	(26)	28 	30 	32 	(34)	(35)	36 	
20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26,9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33,7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63,5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 	25,30 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76 	26,71 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82,5*	29,75 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 	29,99 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 	32,80 	34,03 	36,35 	38,47 	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 	35,61 	36,99 	39,61 	42,02 	-	-	-	-	-	-	-	-	
102 	38,89 	40,45 	43,40 	46,17 	-	-	-	-	-	-	-	-	
104*	39,82 	41,43 	44,49 	47,35 	-	-	-	-	-	-	-	-	
108 	41,70 	43,40 	46,66 	49,72 	51,17 	52,58 	55,24 	-	-	-	-	-	
114 	44,51 	46,36 	49,92 	53,27 	54,87 	56,43 	59,39 	-	-	-	-	-	
121 	47,79 	49,82 	53,71 	57,41 	59,19 	60,91 	64,22 	-	-	-	-	-	
127 	50,61 	52,78 	56,97 	60,96 	62,89 	64,76 	68,36 	71,77 	-	-	-	-	
133 	53,42 	55,74 	60,22 	64,51 	66,58 	68,61 	72,51 	76,20 	79,71 	-	-	-	
140 	56,70 	59,19 	64,02 	68,66 	70,90 	73,10 	77,34 	81,38 	85,23 	88,88 	90,63 	92,33 	
146 	59,51 	62,15 	67,28 	72,21 	74,60 	76,94 	81,48 	85,82 	89,97 	93,91 	95,81 	97,66 	
152 	62,32 	65,11 	71,53 	75,76 	78,30 	80,79 	85,63 	90,26 	94,70 	98,94 	100,99 	102,99 	
159 	65,60 	68,56 	74,33 	79,90 	82,62 	85,28 	90,46 	95,44 	100,22 	104,81 	107,03 	109,20 	
165*	68,41 	71,52 	77,58 	83,45 	86,31 	89,12 	94,60 	99,88 	104,95 	109,83 	112,20 	114,52 	
168 	69,82 	73,00 	79,21 	85,23 	88,16 	91,05 	96,67 	102,10 	107,33 	112,36 	114,80 	117,19 	
178*	74,50 	77,93 	84,64 	91,14 	94,33 	97,46 	103,58 	109,50 	115,21 	120,73 	123,42 	126,06 	
180 	75,44 	78,92 	85,72 	92,33 	95,56 	98,75 	104,96 	110,98 	116,80 	122,42 	125,16 	127,85 	
194 	82,00 	85,82 	93,32 	100,62 	104,20 	107,72 	114,63 	121,34 	127,85 	134,16 	137,24 	140,28 	
203 	86,22 	90,26 	98,20 	105,95 	109,74 	113,49 	120,84 	127,99 	134,95 	141,71 	145,01 	148,27 	
219 	93,71 	98,15 	106,88 	115,42 	119,61 	123,75 	131,89 	139,83 	147,57 	155,12 	158,82 	162,47 	
245 	105,90 	110,98 	120,99 	130,80 	135,64 	140,42 	149,84 	159,07 	168,09 	176,92 	181,26 	185,55 	
273 	119,02 	124,79 	136,18 	147,38 	152,90 	158,38 	169,18 	179,78 	190,19 	200,40 	205,43 	210,41 	
299 	131,20 	137,61 	150,29 	162,77 	168,93 	175,05 	187,13 	199,02 	210,71 	222,20 	227,87 	233,50 	
324*	142,90 	149,94 	163,85 	177,55 	184,34 	191,06 	204,39 	217,51 	230,42 	243,15 	249,44 	255,67 	
325 	143,38 	150,44 	164,39 	178,16 	184,96 	191,72 	205,09 	218,25 	231,23 	244,00 	250,31 	256,58 	
351 	155,57 	163,26 	178,50 	193,54 	200,99 	208,39 	223,04 	237,49 	251,74 	265,80 	272,76 	279,66 	
356*	157,90 	165,72 	181,21 	196,49 	204,07 	211,58 	226,49 	241,19 	255,67 	269,98 	277,05 	284,08 	
377 	167,75 	176,08 	192,61 	208,93 	217,02 	225,06 	240,99 	256,73 	272,26 	287,60 	295,20 	302,74 	
402 	179,46 	188,41 	206,17 	223,73 	232,43 	241,09 	258,26 	275,22 	291,99 	308,56 	316,78 	324,94 	
406*	181,32 	190,39 	208,34 	226,08 	234,90 	243,64 	261,02 	278,18 	295,13 	311,90 	320,21 	328,47 	
426 	190,71 	200,25 	219,19 	237,93 	247,23 	256,48 	274,83 	292,98 	310,93 	328,69 	337,49 	346,25 	
450 	201,95 	212,09 	232,21 	252,14 	262,03 	271,87 	291,40 	310,74 	329,87 	348,81 	358,21 	367,56 	
457*	-	215,54 	236,01 	256,27 	266,34 	276,34 	296,23 	315,91 	335,38 	354,66 	364,23 	373,75 	
(465)	-	219,49 	240,35 	261,02 	271,28 	281,49 	301,76 	321,83 	341,71 	361,39 	371,16 	380,87 	
480 	-	-	-	-	280,52 	291,10 	312,12 	332,93 	353,55 	373,97 	384,10 	394,19 	
500 	-	-	-	-	292,86 	303,93 	325,93 	347,73 	369,33 	390,74 	401,37 	411,95 	
508*	-	240,68 	263,66 	286,45 	297,77 	309,04 	331,43 	353,62 	375,62 	397,42 	408,25 	419,02 	
530 	-	-	-	-	311,35 	323,16 	346,64 	369,92 	393,00 	415,89 	427,26 	438,58 	
(550)	-	-	-	-	323,68 	335,99 	360,45 	384,72 	408,79 	432,66 	444,52 	456,34 	

     
     
Продолжение табл. 1 

Наружный диаметр, мм 	Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 	
  	(38)	40 	(42)	45 	(48)	50 	56 	60 	63 	(65)	70 	75 	
20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26,9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33,7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63,5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168 	121,83 	126,27 	130,51 	136,50 	-	-	-	-	-	-	-	-	
178*	131,19 	136,12 	140,86 	147,59 	-	-	-	-	-	-	-	-	
180 	133,07 	138,10 	142,94 	149,82 	-	-	-	-	-	-	-	-	
194 	146,19 	151,92 	157,44 	165,36 	-	-	-	-	-	-	-	-	
203 	154,63 	160,79 	166,76 	175,34 	183,48 	188,66 	-	-	-	-	-	-	
219 	169,62 	176,58 	183,33 	193,10 	202,42 	208,39 	-	-	-	-	-	-	
245 	193,99 	202,22 	210,26 	221,95 	233,20 	240,45 	-	-	-	-	-	-	
273 	220,23 	229,85 	239,27 	253,03 	266,34 	274,98 	-	-	-	-	-	-	
299 	244,59 	255,49 	266,20 	281,88 	297,12 	307,04 	335,59 	353,65 	366,67 	375,10 	395,32 	414,31 	
324*	268,00 	280,14 	292,07 	309,61 	326,69 	337,84 	370,10 	390,61 	405,48 	415,15 	438,45 	460,52 	
325 	268,96 	281,14 	293,13 	310,74 	327,90 	339,10 	371,50 	392,12 	407,06 	416,78 	440,21 	462,40 	
351 	293,32 	306,79 	320,06 	338,59 	358,68 	371,16 	407,41 	430,59 	447,46 	458,46 	485,09 	510,49 	
356*	297,99 	311,70 	325,22 	345,12 	364,57 	377,30 	414,29 	437,96 	455,20 	466,44 	493,69 	519,71 	
377 	317,69 	332,44 	346,99 	368,44 	389,45 	403,22 	442,32 	469,06 	487,85 	500,14 	529,98 	558,58 	
402 	341,12 	357,10 	372,88 	396,19 	419,05 	434,04 	477,84 	506,05 	526,70 	540,21 	573,13 	604,82 	
406*	344,84 	361,02 	377,00 	400,60 	423,76 	438,95 	483,34 	511,94 	532,88 	546,59 	580,00 	612,18 	
426 	363,61 	380,77 	397,74 	422,82 	447,46 	463,64 	510,99 	541,57 	563,96 	578,68 	614,56 	649,21 	
450 	386,10 	404,45 	422,60 	449,46 	475,87 	493,23 	544,13 	577,08 	601,27 	617,15 	656,00 	693,60 	
457*	392,64 	411,33 	429,82 	457,20 	484,12 	501,83 	553,76 	587,40 	612,11 	628,34 	668,04 	706,51 	
(465)	400,16 	419,25 	438,14 	466,10 	493,62 	511,73 	564,85 	599,27 	624,58 	641,20 	681,89 	721,35 	
480 	414,21 	436,04 	453,67 	482,75 	511,38 	530,22 	585,56 	621,47 	647,88 	665,25 	707,78 	749,09 	
500 	432,96 	453,77 	474,39 	504,95 	535,06 	554,88 	613,18 	651,06 	678,96 	697,30 	742,31 	786,09 	
508*	440,43 	461,63 	482,64 	513,79 	544,49 	677,66 	624,19 	662,86 	691,34 	710,08 	756,07 	800,83 	
530 	461,07 	483,37 	505,46 	538,28 	570,57 	591,88 	654,61 	695,45 	725,57 	745,39 	794,10 	841,57 	
(550)	479,81 	503,09 	526,18 	560,43 	594,24 	616,54 	682,24 	725,05 	756,64 	777,45 	828,63 	878,57 	

Примечания:

1. Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования не применять.

2. Массу 1 м труб вычисляют по формуле ,

где  - наружный диаметр, мм;

 - толщина стенки, мм.

Плотность стали принята равной 7,850 г/см.

3. Трубы, масса которых ограничена ломаной жирной линией, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

4. Трубы наружными диаметрами и толщиной стенок, отмеченными звездочкой, применяют в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

(Измененная редакция, Изм. № 2).     

3. По длине трубы должны изготовляться:

немерной длины - в пределах от 4 до 12,5 м;

мерной длины - в пределах немерной;

длины кратной мерной - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;

приблизительной длины в пределах немерной длины.

Примечания:

1. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять трубы длиной, выходящей за пределы, указанные для труб немерной длины.

2. Для труб с толщиной стенки более 16 мм длина мерных труб устанавливается соглашением изготовителя с потребителем.

3. Трубы приблизительной длины изготовляют по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать +10 мм - при длине до 6 м; +15 мм - при длине свыше 6 м или с наружным диаметром более 152 мм; ±500 мм - дли приблизительной длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл. 2 и 3.

Таблица 2 

Наружный диаметр, мм 	Предельные отклонения для труб точности изготовления 	
  	повышенной 	обычной 	
До 50 включ.	± 0,5 мм 	± 0,5 мм 	
Св. 50 до 219   "	± 0,8%	± 1,0%	
"    219 	± 1,0%	± 1,25%	

Таблица 3 

Наружный диаметр, мм 	Толщина стенки, мм 	Предельные отклонения по толщине стенки труб точности изготовления, %	
  	  	повышенной 	обычной 	

До 219 	До 15 включ.	±12,5 	+12,5 	
  	  	  	-15,0 	
  	Св. 15 до 30 	+10,0 	±12,5 	
  	  	-12,5 	  	
  	30 и выше 	±10,0 	+10,0 	
  	  	  	-12,5 	

Св. 219 	До 15 включ.	+12,5 	
  	  	-15,0 	
  	Св. 15 до 30 	±12,5 	
  	30 и выше 	+10,0 	
  	  	-12,5 	

6. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например: по наружному диаметру повышенной точности по ГОСТ 9567-75, а по толщине стенки - обычной точности и т.д.

7. Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки.

8. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм - для труб с толщиной стенки до 20 мм; 2,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 20 до 30 мм; 4,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 30 мм.

9. По требованию потребителя трубы должны поставляться по внутреннему диаметру и по толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметрам и по разностенности.

Предельные отклонения по внутреннему диаметру для труб диаметром 70-203 мм, стенкой 7-20 мм и отношением диаметра к толщине стенки, равным или менее 10, не должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру, указанных в табл. 2.

Для прочих размеров труб предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

Примеру условных обозначений

Труба с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74

Труба с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 40Х, изготовляется по группе В ГОСТ 8731-74

То же, немерной длины, изготовляются по группе Д ГОСТ 8731-74

Труба с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, немерной длины обычной точности изготовления, из стали марки Ст4сп, категория стали 1, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74 из слитка

Труба с внутренним диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина) обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74 

Труба с наружным диаметром 95 мм, внутренним диаметром 76 мм, допускаемой разностенностью немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731-74

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Технические требования по ГОСТ 8731-87.

Текст документа сверен по
официальное издание
Госстандарт СССР -
М.: Издательство стандартов, 1991