# Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним. ГОСТ 7909-56

# ТУ 14-3-1919-93

| Стандарт | Наружный диаметр, мм | Диаметр муфт, мм | Толщина стенки, мм | Группа прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 7909-56 | 42* | 57 | 5.0 | К |
|  | 50 | 65 | 5.5 |  |
|  | 63,5 | 83 | 6.0 |  |
| ТУ 14-3-1919-93 | 42* | 57 | 5.0 | Д, К, Е |
|  | 50 | 65 | 5.5 |  |
|  | 57* | 65 | 5.0 |  |
|  | 63,5 | 83 | 6.0 |  |

Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными концами без резьбы. ТУ 14-3-491-76

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
| 54 | 4.5 |
| 68* | 4.5 |

Трубы утяжеленные бурильные. ТУ 14-3-835-79

| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Группа прочности |
| --- | --- | --- |
| 203 | 100 | Д, К |